НОРМИ      ВИТРАТИ      МАТЕРІАЛІВ

для поточного ремонту

на малярні, шпалерні роботи :

|  | Найменування робіт | Найменування ресурсу | Вимірник | Норма розходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-1-1 | Фарбування водними сумішами: | Вапно | м2 | 0,205 кг |
| 12-1-2 |  | Крейда | м2 | 0,236 кг |
|  | Просте олійне фарбування: |  |  |  |
| 12-2-1 | стін | Фарби олійні | м2 | 0,127 кг |
| 12-3-1 | стелі | Фарби олійні | м2 | 0,137 кг |
| 12-4-1 | вікон | Фарби олійні | м2 | 0,132 кг |
| 12-5-1 | дверей | Фарби олійні | м2 | 0,137 кг |
| 12-6-1 | підлоги | Фарби олійні | м2 | 0,101 кг |
|  |  | Оліфа | м2 | 0,012 кг |
| 12-63-1 | штахетних огорож | Фарби олійні | м2 | 0,132 кг |
|  | Фарбування олійними сумішами металевих поверхонь : |  |  |  |
| 12-30-7 | грат та огорожі | Фарби олійні | м2 | 0,108 кг |
| 12-30-11 | сталевих труб | Фарби олійні | м2 | 0,155 кг |
| 12-30-13 | радіаторів | Фарби олійні | м2 | 0,155 кг |
|  |  | Оліфа | м2 | 0,035 кг |
|  | Фарбування водоемульсійними сумішами : |  |  |  |
| 12-17-1, 12-18-1 | стін, стелі | Фарби водоемульс. | м2 | 0,63 кг |
|  | Обклеювання шпалерами |  |  |  |
| 13-13-1 | стін, стель | Шпалери | м2 | 1,13 м2 |
|  |  | Клей КМЦ | м2 | 0,02кг |
| 2-6-7 | Обмазування цоколю бітумною мастикою | Мастика бітумна | м2 | 2,4 кг |

на штукатурні, бетонні і цегляні  роботи :

|  | Найменування робіт | Найменування ресурсу | Вимірник | Норма розходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-28-2 | Кладка стін з цегли | Цегла | м3 кладки | 400 шт. |
|  |  | Цемент | м3 кладки | 38,4 кг |
|  | Штукатурка стін цементно-вапняним розчином (1:1:6) цементним розчином (1:4) | Цемент Цемент | м2 м2 | 3,0 кг 4,5 кг |
|  | Улаштування бетонного покриття | Цемент | м3 бетону | 225 кг |
|  | Улаштування цементного покриття | Цемент | м3 розчину | 300 кг |
| 11-60-1 11-60-2 | Шпаклювання стін, стелі | Шпаклівка Грунтовка | м2 м2 | 1,2кг 0,25кг |

на ремонт покрівель

|  | Найменування робіт | Найменування ресурсу | Вимірник | Норма розходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-8-2 | Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів | Шифер | м2 | 1,39 м2 |
|  |  | Цвяхи шиферні | м2 | 0,019кг |
| 8-9-1 | Ремонт окремих місць покриття з рулонних матеріалів | Руберойд | м2 | 1,15 м2 |
|  |  | Мастика бітумна | м2 | 3,3 кг |
| 8-9-3 | Промазування окремих місць смолою | Смола | м2 | 1,52 кг |

на склярські, облицювальні, шпалерні роботи:

|  | Найменування робіт | Найменування ресурсу | Вимірник | Норма розходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-4-3 | Скління дерев”янних рам на штапиках | Скло 3 мм | м2 | 1,06 м2 |
|  |  | Цвяхи | м2 | 0,002 кг |
| 13-22-3 | Облицювання поверхонь керамічними плитками | Плитка керамічна | м2 | 0,915 м2 |
|  |  | Цемент | м2 | 6 кг |
| 13-13-1 | Обклеювання шпалерами | Шпалери Клей КМЦ | м2 м2 | 1,13 м2 0,02 кг |

на ремонт підлоги

|  | Найменування робіт | Найменування ресурсу | Вимірник | Норма розходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-40-1 | Заміна окремих дощок у підлогах | Дошка δ=32 мм | м дощок | 0,0046 м3 |
|  |  | Цвяхи 1,8х50 мм | м | 0,026 кг |
| 7-9-1 | Ремонт покриттів з лінолеуму | Лінолеум | м2 | 1,02 м2 |
|  |  | Мастика клеюча | м2 | 0,54 кг |
| 7-28-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток | Плитки керамічні | м2 | 1,02 м2 |
|  |  | Цемент | м2 | 5,28 кг |

на ремонт фасадів:

|  | Найменування робіт | Найменування ресурсу | Вимірник | Норма розходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-41-1 | Поліпшене штукатурення розчином 1:1:6 | Цемент | м2 | 3,78 кг |
| 12-19-1 12-19-4 | Фарбування вапняними сумішами по штукатурці по цеглі | Вапно | м2 | 0,182 кг |
|  |  | Вапно | м2 | 0,232 кг |